XF-16913自然堆积密度仪

操作说明书

（1）试验尘样的采集应符合GB/T 16913.1的规定。登记粉尘采样工况。

（2）规定将测定装置各部件组装于试验台上，调整水平

（3）用塞棒塞住漏斗流出口。将尘样装入盛样量筒，用刮片刮平后倒入漏斗中。

（4）拔出塞棒使粉尘自由落至下部量筒中，待漏斗中粉尘全部流出后，用刮片将堆积于量筒上部粉尘刮去。

（5）把装有粉尘的量筒放到天平上称重

（6）粉尖堆积密度按式

计算：ρh=[（m1+m2+m3）/3]/V

式中：ρh 粉尘堆积密度，g/ cm3； 　　m1、m2、m3 测量3次分别称得的粉尘质量，g； 　　V校正后的量筒容积，100cm3。

连续3次测定所得的粉尘质量最大值与最小值之差应小于1g，取符合要求的3次测量平均值作为测定结果。

制造商: 上海力辰邦西仪器科技有限公司

地址：上海市嘉定区陈翔路88号

全国服务热线：400-840-9177